#### MEMORIAL DESCRITIVO

# O presente Memorial descritivo tem por objetivo descrever os serviços, materiais e técnicas construtivas para a execução da obra abaixo qualificada.

DADOS FÍSICOS LEGAIS

###### Proprietário:	Prefeitura Municipal de São Cristóvão do Sul

CNPJ:			95.991.261/0001-27

Obra: 	FECHAMENTO DE MURETA E PAINÉL – CRECHE PROINFÂNCIA

Local:			Rua Generoso Felipe de Farias

Área: 			226,00m

Composição:	Mureta e painel galvanizado

Data: 			24/01/2012

Total de folhas:	03

- SUPERESTRUTURA

1.1 – Mureta em Concreto Armado fck 25MPa

Serão executadas muretas em concreto armado, amarradas sobre fundação superficial.

A armadura da mureta terá recobrimento mínimo de 3,0cm.

O concreto utilizado não terá FCK inferior a 25MPa.

1.1 - Pilares de Concreto Armado fck 25MPa

A execução dos pilares em concreto armado deverá ser executada conforme dimensões do projeto arquitetônico.

A armadura dos pilares deverá ter recobrimento mínimo de 3,0cm.

O concreto utilizado não terá FCK inferior a 25MPa.

- PAINËIS

2.1 – Painéis Galvanizados

Painéis galvanizados com pintura eletrostática de poliéster na cor branca.

Cada painel terá dimensão máxima de 2,50 x 2,03m, devendo se adequar conforme dimensões em projeto. Esses painéis apresentarão malha de 5 x 20cm e fios horizontais e verticais de 5mm.

- REVESTIMENTO DE PAREDES

3.1 – Chapisco

Toda a estrutura de concreto será chapiscada com argamassa, no traço de 3:1 (areia : cimento).

3.2 - Emboço

O emboço será executado sobre salpique prévio com argamassa de cimento, cal e areia fina, traço 1:3:10. O reboco será executado perfeitamente no prumo e no esquadro, nivelando-se rigorosamente também, o acabamento das arestas superiores.

- PINTURA

4.1 - Selador sobre a Estrutura

4.2 - Pintura com Tinta Acrílica 2 demãos

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente enxutas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Os trabalhos de pintura em locais imperfeitamente abrigados serão suspensos em tempo de chuva.

Serão adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tintas em superfícies não destinadas à pintura (vidros, ferragens de esquadrias, cerâmicas, etc.).

A cor para pintura será à critério da Prefeitura.

01 demão de selador;

02 demãos de tinta acrílica

- SERVIÇOS FINAIS

5.1 - Retirada de Entulhos e Limpeza Final da Obra

Será removido todo o entulho, sendo cuidadosamente limpo e varrido. Todos os serviços de limpeza serão executados com o máximo de esmero e sem danificar ou prejudicar outras partes da obra.

São Cristóvão do Sul, 24 de Janeiro de 2012.

Karina Pompermayer

Arquiteta e Urbanista

CREA SC 57401-0